### Langai Primus A, Ulango= 0,83, Ustiklo=0.59

Fenestra Primus A  yra į vidų atidaromi MSE tipo medžio – aliuminio langai su dviem varčiomis ir įstiklinti 4 stiklais (3+1). Vidinė varčia - klijuoto medžio tąšas, išorinė – aliuminis. Stakta taip pat kaustyta aliuminio profiliu.

Siūlome keletą modelių ir spalvų variantų . Papildoma įranga: oro ventiliacijos vožtuvai, tinkleliai nuo vabzdžių, žaliuzės, orlaidės, langų  dekoratyvinės juostelės montuojami pagal poreikį.

- Primus A yra A energetinės klasės medžio – aliuminio langai, apkaustyti tiksliai pritaikytu aliuminio profiliu, apsaugančiu medines lango dalis nuo drėgmės bei kitų kenksmingų klimato veiksnių.

- Kadangi klijuoto medžio langai yra stabilūs ir atsparūs deformacijoms, Primus išlaikys savo formą ir tvirtumą dešimtmečiais.

- Trigubo įstiklinimo energiją taupantis vidinis stiklo paketas.

- Puiki šilumos izoliacija ir triukšmo sugertis.  Efektyviai ventiliuojamas tarpas tarp varčių ir sandariai užsidaranti išorinė aliuminio varčia (L vertė 0.05).

- Įvairiausios įstiklinimo galimybės.

- Elegantiška ir lengvai prižiūrima paviršiaus apdaila.

- Gaminami laikantis ISO 9001 kokybės standarto reikalavimų.

## Primus A: informacija apie gaminį:

Savybės: šilumos izoliacija: U vertėlango =0,83 (Ustiklo =0,59), energetinė klasė A (E vertė 79). Oro sandarumas (airtightness) -  langai PRIMUS A atitinka pačios aukščiausios 4 kategorijos reikalavimus (standartas EN 1026). Vandens pralaidumas (sandarumas)  - langai PRIMUS A atitinka pačios aukščiausios E750 kategorijos reikalavimus (standartas EN 1027). Atsparumas vėjo slėgiui – langai PRIMUS A atitinka C3 kategorijos reikalavimus (standartas EN 12211). Testo ataskaita Nr. VTTS-00529-08.

Matmenys: Standartinis staktos gylis yra 130 mm, 150 mm, 170 mm and 210 mm. Aukštis ir plotis – pagal užsakovo pateiktus matmenis.

Mediena: Skandinaviška spygliuočio mediena, standartinė kokybė atitinka standarto SFS 4433 reikalavimus. Rėmai gaminami iš atmosferos sąlygoms atspariais klijais klijuoto tąšo. (D4 klasė).

Aliuminis: Aliuminio profilio dalys presuotos iš 1.1 – 1.5 mm storio lakšto. Išorinė aliuminio varčia gaminama ir įstiklinama specializuotoje gamykloje.

Tarpinės: vidinė varčia sandariai prisispaudžia prie staktos TPE (termoplastinio elastomero) tarpinės, įfrezuotos į staktą ir į varčią, dėka. Išorinė varčia turi į griovelį įklijuotą tarpinę. Standartinė tarpinių spalva balta. TPE tarpinių medžiaga gali būti perdirbama (recycled).

Paviršiaus apdaila: Lango medinės dalys dažomos gamykloje. Spalvos – pagal u=sakovo poreikį iš RAL spalvininko. Naudojami vandeniui atsparūs dažai. Aliuminio dalys gruntuojamos neturinčiu chromo gruntu, po to dažomos milteliniu būdu.

Stiklinimas: Langai įstiklininami gamykloje. Išorinė aliuminio varčia stiklinama 4 mm storio stiklu, į vidinę varčią įstatomas dvigubas stiklo paketas, SFS patvirtintas (3K4SEL/4/4 SEL – 12 RST + 10 RST – AG).

Furnitūra: Naudojama kokybiška zinkuota MORITE furnitūra, spalvos: balta ir chromo. Ventiliacijos įranga montuojama pagal poreikį.